**MEMORIAL DESCRITIVO**

Obra: Reforma e pintura da quadra poliesportiva do Ginásio Casildo Froelich

Endereço: Rua Santa Cruz, Centro, Tunápolis – SC

Proprietário: Prefeitura Municipal de Tunápolis

1. **OBJETIVO**

 O presente memorial descritivo tem com objetivo referenciar a reforma e pintura da quadra poliesportiva do Ginásio Casildo Froelich. A área total a ser pintada é de 810 m² (oitocentos e dez metros quadrados), compreendendo a área da quadra de esportes e a circulação conforme planta em anexo.

1. **SERVIÇOS PRELIMINARES**

A empresa vencedora da licitação deverá emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução da obra antes do inicio das atividades.

1. **DESCRITIVO**
	1. **– PREPARAÇÃO DO PISO**

No inicio da execução deverá ser realizado as correções das trincas e o lixamento, com lixadeira politriz ou similar, do piso existente da quadra. Após o lixamento, será realizada a limpeza do piso para evitar possíveis impurezas no substrato de forma a receber a aplicação da camada de Primer Epóxi.

* 1. **– APLICAÇÃO DO PRIMER EPÓXI**

Deverá ser aplicado sobre o piso existente, após o lixamento e limpeza da quadra, uma demão de Primer Epóxi (selador do tipo epóxi) sobre toda a área de 810 m² (oitocentos e dez metros quadrados).

* 1. **–APLICAÇÃO DA TINTA EPÓXI**

Deverá ser aplicada sobre o piso a primeira demão de tinta epóxi. Após o tempo de secagem da primeira demão será necessária a aplicação de uma enceradeira, com o disco de grão 24 e a posterior aspiração, com aspirador de pó, para a retirada de possíveis sujeiras da quadra. Posteriormente será aplicado à segunda demão de tinta epóxi em toda a área de 810 m² (oitocentos e dez metros quadrados). As cores definidas da quadra serão as apresentadas na planta em anexo.

OBS: Obrigatoriamente serão respeitados os tempos de secagem de cada camada da pintura e a umidade relativa do ar para a aplicação do produto, conforme as especificações do fabricante do produto.

* 1. **– RESINA**

Após a aplicação da tinta epóxi deverá ser aplicada uma demão de resina acrílica para garantir a proteção da pintura. Essa aplicação também será feita na área total de 810 m ² (oitocentos e dez metros quadrados).

* 1. **– PINTURA DAS LINHAS DEMARCATÓRIAS DA QUADRA**

Serão pintadas com tinta de cor branca as linhas demarcatórias da quadra. Devendo apresentar a marcação na quadra das linhas do futsal, vôlei e handebol conforme planta em anexo.

1. **LIMPEZA DA OBRA**

A obra deverá ser mantida e entregue acabada, limpa e livre de qualquer entulho decorrente de sua execução.

1. **DISPOSIÇÕES FINAIS**
2. Todos os materiais e serviços deverão ser de primeira qualidade e com as características indicadas em projeto, devendo ser seguidos rigorosamente as normas da ABNT, especificações dos fabricantes aplicáveis aos materiais e execução.
3. Todos os quantitativos indicados nos orçamentos não eximem a empresa vencedora da licitação de efetuar a sua própria medição.
4. Por se tratar de empreitada global, deverão ser executados todos os serviços previstos no memorial descritivo, planilha orçamentária, projetos, incluindo-se materiais e mão de obra, sem direito à suplementação de recursos não previstos nos serviços indicados.
5. Toda a medição deverá ser solicitada no departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Tunápolis.
6. Qualquer irregularidade constatada será imediatamente comunicada à empresa executora oficialmente, cabendo retificação do material ou serviço, sob pena de retenção de pagamento.
7. A empresa executora deverá atender a todos a NR´s durante a execução.

Tunápolis, SC, 22 de fevereiro de 2017.

Leonardo I. Massing Moreira

Engenheiro Civil – CREA / SC nº 140.221-0

Prefeitura Municipal de Tunápolis